家装验收标准

油漆工程验收标准

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->基面、顶面漆

<!--[if !supportLists]-->1.  <!--[endif]-->基层表面的灰尘、污垢、溅沫和流挂应清楚干净，基层表面疏松、脱皮裂缝缺陷应先用直尺修补平整；腻子批平后，应彻底干燥后可用砂纸打磨，一般基层至少应批、磨两边，特殊情况另定，处理后表面和阴阳角要垂直偏差不允许大于3mm.(两米靠尺)

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->批刷涂料的品种，质量和颜色必须符合设计要求，涂料严禁掉粉起皮，漏底和透色，涂料至少应批刷二度，每次应充分干燥后再一次批刷。

<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->地板磨平及油漆

1. 地板磨平需两次，粗细各一次按顺序进行，边角部位另用手工打磨。

2. 地板磨平后由油漆班组长检查打磨质量，仔细清扫，将施工现场所有杂物、灰尘彻底清理干净，尽可能做到一尘不染；施工现场工人不得少于二人，以保证油漆效果。

3. 地板油漆必须采用与设计要求相符的优质品牌,在天气晴朗时施工,施工人员脱鞋穿袜作业,关闭门窗,施工现场附近不准进行有尘作业.

4. 地板打磨后至少油漆四度,有必要时可再涂刷第五度,每度油漆干燥后，须用360—400目细砂纸仔细打磨清扫干净,才可以进行下一度涂刷,油漆应进行过滤,不准油漆倒在地板涂刷.

5. 每次涂刷必须按一个方向进行，不允许横竖斜混合乱涂,在最后一度油漆时,应彻底做好卫生工作，做到室内无尘.

6. 施工结束后，应禁闭所有门窗,三天内不允许任何人进入,并做好保护工作,油漆工进行时,必须在门口张贴,正在油漆,谢绝参观.

三、家具及门窗套油漆

1. 所有施工用材的品牌和油漆必须符合设计要求.

2. 施工时需仔细将表面打磨平整,干净,补好钉眼,施工时务必保持表面干净.油漆至少四度，每度油漆干燥后，须用砂纸仔细打磨,清理干净再进行一度施工,最后做喷涂处理.

3. 油漆表面必须棕眼刮平，木纹清晰,光亮足,光滑无档手感,如用混水漆应无透底,颜色一致,刷纹通顺.

4. 门窗油漆应该保证门窗的五金件和玻璃洁净无油漆污染.

5. 家具内应涂刷四度白亚光漆(根据设计需要).

6. 家具和门,窗,套油漆完工后，做最后地板油漆前必须做室内无尘.

四、石膏板吊顶面涂漆

1. 顶面涂漆前(钉眼应涂防锈漆并用石膏腻子补平),应用底面腻子(一般用胶水滑石粉等拌和)将平面和阴阳角彻底批平,阴,阳角线平直;批砂至少两度,石膏板接缝应用纸制纤维条补平,吊顶自攻螺丝应涂防锈漆.

2. 其余施工按顶面涂刷的施工规范进行.

木工验收标准

木工验收标准

<!--[if !supportLists]-->一、    <!--[endif]-->地板铺设

1.地板铺设前应先画出水平基线,地板龙骨规格应不小于3cm*4cm,龙骨上面应平整，底部如有局部少量空隙应用木块填实,不允许有松动现象. 用2米靠尺检查,地面平整度误差小于1毫米,缝隙宽度小于0.3毫米,踢脚板上口平直度误差小于3毫米,拼缝平直度误差小于2毫米。

2.地板档应用木枕以防松钉(用3.5寸罗纹钉) 铺设木枕钻孔深度不得超5cm.

3.地板铺设前，应先提前一天到二天开包,让其适应室内湿度后再施工。

4.地板拼缝的紧密程度应视气温确定,大于20摄氏度时力求紧密,小于10摄氏度时不应大于0.5mm,接缝错开一致,具体以地板的含水率高低和当时气候条件而定.

5.地板在靠墙处应预留8mm的缝隙，龙骨顶端与墙面应保持5—8MM。

6.地板铺设应选择天气干燥的日子施工,非特殊情况，一般不在阴雨天施工.

7.如施工采用免漆地板,铺设完工时应做好表层保护，以免损坏;复合地板铺设时按其规范要求施工2米直尺表面平整度应小于4毫米.

8.如铺设安装型地板，应严格参照安装型地板的铺设方法及安装说明操作.

二、家具及门,窗套制作

1. 饰面板运输到工地应先用底漆涂刷一遍,并配合公司及环境检测部门做好甲醛,苯含量的环保检测工作.

2. 家具制作尺寸必须按图纸施工,应按预算所指定的材料施工,家具制作不允许出现漏档现象,对橱门扇高不得超出1.60m,扇宽不得超出0.48m以防变型现象产生,超出此规格应改用钛合金整套移门.

3. 如遇硬角处理基面要求达到平直,无明显弯,弧型应做流畅,表面饰面板色泽应统一,无色差，线条接缝无明显差异,色泽统一表面贴木皮应平整,无气泡,收头平齐.

4. 贴面必须采用优质胶水，准确掌握粘贴时间,压平无空鼓,同时应注意拼接花纹一致,割角平直,饰面板在施工前应当色彩统一,以免表面色差.

5. 门窗框及家具门扇，要求安装弹簧铰接,房门合页安装时应双方开槽,门及门套与合页平齐,门要用实木收边为准,门框子边要用实木平线或子弹头实木线,门套,窗套要用实木线条安装.

6. 所有家具门扇，四周光洁平整,凡装玻璃门扇，做实木线条收边处理.

7. 门窗框及家具框对角线误差与接触处高低差都不应大于3mm.木门窗翘曲不超过4MM.

8. 移门轨道及滑轮安装要求移动顺畅，无带涩,摇晃感,无异声,移门吊轨二侧面收边应采取饰面板收边,不允许用木皮刨皮收边.

9. 所有家具门扇及房门门扇的合页,门锁,门吸安装应平直,准确牢固,开闭自如,不允许有缺少螺丝等情况出现.

10. 吊顶木龙骨尺寸应不少于30mm*36mm木框空间应不大于300*600mm吊顶面板应表面平整，偏差不大于3mm,清洁,接缝密,宽窄一致,吊面石膏板接缝应为5mm,干壁钉低于石膏板底面,不得冒头.

11. 面板,线条如必须使用钉时,应尽量使用铜蚊钉气射.

12. 根据施工要求，应做木收边处各项:平板门,窗门套,家具台面,橱门.

13. 所有台面板采用1.8cm厚的细木工板做内衬.

三、石膏板、防火板吊顶及隔墙

1. 纸面石膏板一般用螺钉固定在龙骨上，纸面石膏板应无应力状态下进行固定,防止出现弯棱,凸鼓现象，长边(包封边)应沿纵向次龙骨铺设,同时确认石膏板正反面.

2. 纸面石膏板边距离:包封边10—15mm,切割边15—20mm,钉距150—170mm.

3. 固定石膏板的次龙骨间距不大于60cm，潮湿区不大于30cm.

4. 固定时应从板中部向四边固定，不允许多点同时作业。

5. 安装双层石膏板时，面层与基层板缝应错开，不允许在同一根龙骨上接缝。

6. 木龙骨隔墙龙骨规格为40MM*70MM的红松、白松间距一般在450MM—600MM。两侧应各立一根通天立龙骨。用两米直尺检测，表面平整误差应小于2MM。立面垂直度误差应小于3MM。接缝高低差应小于0.5MM

施工现场管理制度

为了加强施工管理力度，严格按照施工工艺规范施工，文明施工，安全施工，特制定以下施工制度，望工长和各工种严禁遵守和重视。

<!--[if !supportLists]-->一、           <!--[endif]-->施工前

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->好好研究图纸，不懂之处及时咨询设计师，切忌思路不清，马虎施工。反之，造成的一切经济损失由工长负责，从工程款中扣取。

<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->水电工种结束前必须做好施工现场通水、通电工作，违者处罚50元。

<!--[if !supportLists]-->二、           <!--[endif]-->施工中

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->各工种当天的施工垃圾必须自己清理干净（垃圾袋自备），时刻保持地面清洁。公司竭力会不定期抽查各施工现场的卫生情况，尤其是自身工作完工后，发现不及时清理者，罚款100元/次。

<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->依据工程特殊情况，一律经监理或公司同意后方可现场住宿就餐。生活垃圾必须用特殊的回收袋装好，统一清理。。严禁乱泼、乱洒生活垃圾，尤其是客户室内、卫生间下水管道，发现一次罚款100元。

<!--[if !supportLists]-->3、<!--[endif]-->各工种工程进行中要严格按照图纸及设计师指导进行施工，切忌随意更改。反之，造成的一切损失，均由各工长承担。

<!--[if !supportLists]-->4、<!--[endif]-->各工种要明确成品保护的重要性，自觉做好现场成品保护，，如地砖、地板、橱柜、家电等。由此造成的损失全部由各工长承担。

<!--[if !supportLists]-->5、<!--[endif]-->注意防火安全，施工现场严禁抽烟，发现一次罚款50元。如引起火灾造成的一切损失均由各工长负责承担。

<!--[if !supportLists]-->6、<!--[endif]-->各工种工人要注意施工安全，如因个人施工不当违章操作原因造成的一切工程事故，本公司不承担任何责任。

<!--[if !supportLists]-->7、<!--[endif]-->施工中对客户提出的疑问必须耐心解答，严禁不理不睬。

<!--[if !supportLists]-->8、<!--[endif]-->下班时，必须拉电闸、关水阀以保证安全。不执行者罚款50元/次。

<!--[if !supportLists]-->三、           <!--[endif]-->施工后

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->紧密配合监理做好本工程质量的客户验收工作，客户不满意的工程质量，原则上必须无条件整改、返工。严禁任何借口推辞，更不能与客户发生冲突，如有业主投诉，扣除工程款300元/次。

<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->保修期内的工程，无条件配合监理做好维修工作，如发生不配合现象，建立有权没收此工种工程款中余留的全部质量保证金。

<!--[if !supportLists]-->3、<!--[endif]-->工程完工后，须经客户签字确认无质量问题后，才与工人结算工程款，否则不予结算。

以上制度，进场之日起，必须严格执行。

水电验收标准

<!--[if !supportLists]-->一、    <!--[endif]-->上、下水管的验收

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->验收的条件：

<!--[if !supportLists]-->a.  <!--[endif]-->给、排水管材，管配件的质量，公司规定用“联塑”管，如业主需其他品牌，工长需提供生产厂名、厂牌、产品合格证、质保书等。

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->验收的要求：

<!--[if !supportLists]-->a.  <!--[endif]-->管道应使用专业工具安装，在装接时，管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理，防止损坏铜接头内部双层保护圈，不得出现渗漏。

<!--[if !supportLists]-->b.  <!--[endif]-->各类阀门安装位置应符合设计要求，便于使用与维修。

<!--[if !supportLists]-->c.  <!--[endif]-->管道与管道，阀门连接处应严密，安装完毕应及时用管卡固定，不得有渗漏现象。

<!--[if !supportLists]-->d.  <!--[endif]-->阀门、水龙头安装位置应端正，使用灵活方便，出水畅通无阻，水表运转正常。

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->验收方法：

<!--[if !supportLists]-->a.  <!--[endif]-->暗管（开槽时，水平、垂直）走向正确

<!--[if !supportLists]-->b.  <!--[endif]-->检验冷、暖水管两个系统安装是否正确，一般情况下左热右冷（红色为热水管、蓝色为冷水管）龙头开关中间有红色标识，可通过试水冷、热等验收。

<!--[if !supportLists]-->c.  <!--[endif]-->检验水管敷设与电源、燃气管位置，一般间距≥5厘米，可用卷尺检验。

<!--[if !supportLists]-->d.  <!--[endif]-->PPR管进暗不宜绷紧拉直，可略留有余地，以免热水通过时，管道膨胀变形，将接头涨裂显缝渗漏。

<!--[if !supportLists]-->e.  <!--[endif]-->进墙水管略有凹进墙，施工量间验收时，注意有能与墙体取平，不然后道工序进行后将有外突感，可采用手感摸测。

<!--[if !supportLists]-->二、    <!--[endif]-->电的验收：

<!--[if !supportLists]-->1.  <!--[endif]-->验收的前提条件：

<!--[if !supportLists]-->a.  <!--[endif]-->电线品牌严禁使用假冒伪劣产品，出现事故后果工长自负。

<!--[if !supportLists]-->b.  <!--[endif]-->每户应设置分户配电箱，既使一户拥有相近两套房，也不能随意并箱，配电箱内应设漏电保护装置，漏电电流应不大于30毫安，有过负荷、过电压保护功能，根据实际用途可分几路排出线。各回路均应确保负荷正确使用，绝缘电阻值应≥0.22mΩ，保护地线与非金属部件连接应可靠。

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->验收的要求：

<!--[if !supportLists]-->a.  <!--[endif]-->电线排放横平竖直，暗、明线均用pvc电管（可变弯）电管必须入线盒，电线连接盒应用金属钩子固定。电线表面无伤痕。

<!--[if !supportLists]-->b.  <!--[endif]-->吊平顶内的电管，应按明管设置，不得将配管固定在平顶的吊架或者龙骨上，一般不使用塑料软管，应用金属软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线，均不得在吊平顶内出现裸露。

<!--[if !supportLists]-->c.  <!--[endif]-->接地保护应可靠、导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5 mΩ。

<!--[if !supportLists]-->d.  <!--[endif]-->开关、插座用86#底盒，盒表面平整，外观完好，绝缘器材无裂纹，安装牢固，安装方式符合规定。并列安装的开关、插座、终端盒除按规定安装外，须排列整齐，安装牢固。

<!--[if !supportLists]-->e.  <!--[endif]-->漏电开关安装要正确，动作正常，灵敏度试验符合规定，过于敏感、闸频繁或过量超载不能启动跳闸均不合格。

<!--[if !supportLists]-->f.  <!--[endif]-->插座离地面一般为30cm，不应低于20cm，接线时，相线进开关，零线直接进用电路，开关一般距地1.3米高度。开关安装应考虑使用方便。

<!--[if !supportLists]-->g.  <!--[endif]-->所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其它用电器连接的电接头应留有一定余量，一般为15cm。

<!--[if !supportLists]-->h.  <!--[endif]-->电线与电话线、TV线、网线等不得安装在同一管道内。

<!--[if !supportLists]-->i.  <!--[endif]-->同一平面的导线与燃气管道之间的距离应≥100mm，电器开关接头与燃气管间距离应≥15cm，不同平面的导线与燃气管道之间的距离应≥5cm，电器开关接头与燃气管道之间的距离应≥15cm，可用卷尺检验。

瓦工验收标准

一）.地面瓷质砖的施工及验收

1.地面石材、瓷质砖的程序

清扫整理基层地面—→定标高、弹线—→安装标准块—→选料—→浸润—→铺装—→灌缝—→清洁—→养护交工

整个程序是一项技术性极强的项目，其施工质量，对整个家庭装修工程质量的影响极大，是整个工程的重点项目，必须按照规范的程序施工，才能保证质量。

2.地面砖的施工规范

a.基层处理要干净，高低不平处要先凿平和修补，在抹底层水泥砂浆找平前，地面应洒水湿润，以提高与基层的粘合能力。

b.铺装瓷砖时必须放标准块，标准块应按放在十字线交点，对角安装，铺装操作时要每行依次挂线，透水砖必须浸水湿润，阴干后擦净背面。铺贴时，从中间向四侧退步铺装。安放净砖必须四角同时下落，并用橡皮锤或木锤敲击紧实平整。

c.瓷砖铺装后养护十分重要，安装24小时后必须洒水养护，两天之内禁止上人。为不影响其他工种施工，可在地面铺设实木板供人行走。

3.铺贴瓷砖的验收

地面砖铺贴必须牢固，铺装表面平整，不准空鼓，色泽协调。接缝平直、宽窄均匀，瓷砖无缺棱掉角现象，非标准规格板材铺装部位正确，流水坡方向正确。拉线检查误差小于2mm，用2米靠尺检查，整度误差小于1mm，表面洁净。

4.铺砖常见质量问题及处理办法

地面瓷砖常见的质量问题缺陷是空鼓和平整度偏大。

<!--[if !supportLists]-->a.       <!--[endif]-->空鼓：主要原因有粘结层砂浆稀，铺装时水泥素砂、浆已干，板材背面污染物未除净，养护期过早上人行走或重压。在施工中，粘结层砂浆要干，以落地散开为准。铺粘时水泥素浆的水灰比为122：2（体积比），严禁用水泥面粉铺贴。养护期内应架板，禁止在面上行走。如发生空鼓，则应返工重铺，方法是取出空鼓砖，可用吸盘吸住，平直吊出，然后按规范要求铺装。

<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->平整度偏差大：除施工操作不当，砖没有装平外，主要原因是砖翘曲。在施工中应严格选材，剔除翘曲严重的不合格品，厚薄不均匀的，可在砖背面抹砂浆调整找平，对局部偏差较大的，可以用云石机打磨平整，在进行抛光处理。没有装平的砖，应取下重装。

二）.墙面砖的验收

墙面瓷砖粘贴必须牢固，无歪斜，缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、洁净、色泽协调、图案安装合理、无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致、阴阳角处搭接方向正确、边缘整齐。检查平整度误差小于2mm，立面垂直误差小于2mm，接缝高低偏差小于0.5mm，平直度小于2mm。